| 项目名称 | 万吨级干喷湿纺高性能碳纤维关键技术及产业化 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提名者 | 西宁市科学技术局 |  |  |  |
| 提名意见 | 碳纤维是国防建设和国民经济不可或缺的战略新材料，是全球重点发展的新材料产业，其制造技术壁垒极高，导致我国高性能碳纤维及其复合材料产业的发展长期受到国外掣肘。 该项目立足自主创新，攻克了万吨规模下干喷湿纺高性能碳纤维核心技术难题，建成了中国首个万吨高性能碳纤维生产基地，取得了一系列重大科技成果。项目创新开发了高效稳定的聚合原液制备技术，实现了单套聚合产能35000吨/年的精确控制；攻克了高耐热保护的碳纤维前驱体干喷湿纺大产业化关键技术，实现了单线产能5000吨/年干喷湿纺24K原丝的高效制备；自主开发了4米幅宽的氧化炉和低温碳化炉，创新开发了2米幅宽双层丝束结构的高温碳化炉，攻克了氧化炉温度场和气氛均匀控制技术、低温炉温度场均匀控制及近距离双侧快速排废、双层丝束等系列技术，首次实现了单线产能3000吨/年高性能碳纤维的高效制备和高端成套技术自主可控，拥有完全自主知识产权。 该项目总体技术达到国际先进水平，产品广泛应用于航空航天、氢能、光能、风能、交通建设、体育休闲等领域，为重点领域的发展壮大提供了重要战略物资，对摆脱国外在高性能碳纤维供应链上的“卡脖子”，打破受制于人的局面具有重大意义。通过项目实施，进一步提升了我国碳纤维在国际上的话语权，推动了国内碳纤维及其复合材料产业高质量发展，取得了显著的社会和经济效益。 我单位充分审核了项目情况，了解项目立项背景、科技创新性、先进性、应用效果、促进行业科技进步作用和知识产权等情况，推荐提名一等奖。 |  |  |  |
| 主要完成人 | 张国良、刘芳、陈秋飞、连峰、张家好、张斯纬、席玉松、刘栋、刘勇、杨平、夏新强、常维平、王磊、林康、方艺霖 |  |  |  |
| 主要完成单位 | 中复神鹰碳纤维西宁有限公司、中复神鹰碳纤维股份有限公司、江苏鹰游纺机有限公司、东华大学、武汉理工大学 |  |  |  |
| 主要知识产权目录 | 序号 | 授权项目名称 | 知识产权类别 | 有效状态 |
|  | 1 | 一种提高凝固浴循环系统稳定性的方法及装置 | 发明 | 有效专利 |
|  | 2 | 一种聚丙烯腈基碳纤维原丝快速预氧化工艺 | 发明 | 有效专利 |
|  | 3 | 一种碳纤维上浆剂 | 发明 | 有效专利 |
|  | 4 | 一种连续浅沟槽聚丙烯腈碳纤维原丝的凝固成型方法 | 发明 | 有效专利 |
|  | 5 | 低灰分聚丙烯腈基碳纤维的制备方法 | 发明 | 有效专利 |
|  | 6 | 一种提高聚丙烯腈碳纤维原丝蒸汽牵伸均一性的装置 | 实用新型 | 有效专利 |
|  | 7 | 一种高取向度、高细旦化聚丙烯腈基碳纤维原丝的凝固成型方法 | 发明 | 有效专利 |
|  | 8 | 一种在线控制蒸汽饱和度的装置及其方法 | 发明 | 有效专利 |
|  | 9 | 一种碳纤维氧化炉在线清理装置 | 实用新型 | 有效专利 |
|  | 10 | 一种提高油剂稳定性的上油装置及其方法 | 发明 | 有效专利 |
|  | 11 | 一种含二次闪蒸气冷凝水输送装置 | 实用新型 | 有效专利 |
|  | 12 | 一种高效处理纺丝废油剂装置 | 实用新型 | 有效专利 |
|  | 13 | 一种超重力、高真空条件下聚丙烯腈基碳纤维原液脱泡装置 | 实用新型 | 有效专利 |
|  | 14 | 干喷湿纺低膨润度聚丙烯腈初生纤维的方法 | 发明 | 有效专利 |
|  | 15 | 一种可获得高透过率的喷丝板快速检测装置 | 实用新型 | 有效专利 |
|  | 16 | 一种干喷湿纺凝固浴参数在线快速测量反馈装置 | 实用新型 | 有效专利 |
|  | 17 | 一种在线清理驱动缠丝的装置 | 实用新型 | 有效专利 |
|  | 18 | 一种适用于安全阀消音的装置 | 实用新型 | 有效专利 |
|  | 19 | 一种数据驱动的碳纤维原液温度控制参数优化方法 | 发明 | 有效专利 |